EUROLIN 2-TAKT mineralisch

Zweitakt-Motorenöl für Gemisch- u. Getrenntschmierung

Beschreibung

EUROLIN 2 TAKT mineralisch ist ein Zweitaktmotorenöl auf Basis mineralischer Grundöle für den Einsatz in gemisch- und getrennt-geschmierten Zweitaktmotoren.

Eigenschaften

EUROLIN 2 TAKT mineralisch

schützt die Motoren vor Korrosion und Verschleiß

verhindert Ablagerungen im Verbrennungsraum, an den Auslaßschlitzen und an den Zündkerzen

ist mischungsaktiv und bildet mit dem Kraftstoff ein homogenes Gemisch

Anwendung

EUROLIN 2 TAKT mineralisch  ist vorgesehen für den Einsatz in Zweitakt-Ottomotoren von Mofas, Rasenmähern, Betonmischern u.v.a. wenn ein Öl der API-Klassifikation TC zugelassen ist.

Das Mischungsverhältnis von Zweitaktöl zu Kraftstoff wird von den jeweiligen Motorenherstellern vorgegeben und sollte unbedingt eingehalten werden. Mischungsverhältnis bis 1:50.

EUROLIN 2 TAKT mineralisch  ist auch für den Einsatz in Verbindung mit verbleitem Kraftstoff geeignet.

Qualifikation

API TC, Jaso, CEC/TSC 3

Richtwerte

| EUROLIN 2 TAKT mineralisch |  |  |  | Einheit |  | Kennwert |  |  | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  |  | kg/m³ |  | 892 |  |  | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  |  |  | mm²/s |  | 108 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  |  |  | mm²/s |  | 11,7 |  |  | DIN 51 562 |
| Pourpoint |  |  |  | °C |  | -30 |  |  | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  |  | °C |  | 230 |  |  | DIN IS0 2592 |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g |  | 1,2 |  |  | DIN ISO 3771 |
| Sulfatasche |  |  |  | % mass. |  | 0,04 |  |  | DIN 51 575 |