EUROLIN ATF FLUIDE III

AUTOMATIKGETRIEBE-FLUID    ATF Fluide III

Produktbeschreibung

EUROLIN ATF Fluide III ist ein  Automatik-Getriebeöl, welches  aus Mineralölraffinat und Basisölen aus der Synthese-Technologie, sowie einer speziellen Wirkstoffkombination hergestellt wird.

Anwendung

EUROLIN ATF Fluide III wird in automatischen Kfz-Getrieben, Servo-Lenkungen, Flüssigkeits- Kupplungen, hydrodynamische Wandler sowie für Hydrauliken von Pkw, Lkw, Bussen und Baufahrzeugen eingesetzt, wenn ein ATF vom Typ Dexron III H vorgeschrieben ist.

Eigenschaften

EUROLIN ATF Fluide III bietet folgende Vorteile:

Optimal abgestimmtes Reibverhalten

Sehr guter Verschleißschutz

Exzellentes Kältefließverhalten

Ausgezeichnete Oxidationsstabilität

Gute Korrosions- und Rostschutzeigenschaften

Gutes Schaumverhalten und beste Dichtungsverträglichkeit

Qualifikation

DEXRON III H

Allison C-4

MB 236.1 & 236.5

MAN 339 Typ Z-1 & V-1

Mercon

Voith  55.6335.30

ZF  TE-ML  02F, 03D, 04D, 09,11B, 14A, 17C

Cat TO-2

Richtwerte

| EUROLIN ATF Fluide III |  | Einheit |  | Kennwert |  |  | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ |  | 856 |  |  | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  |  | mm²/s |  | 34,2 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s |  | 7,2 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  |  | 181 |  |  | DIN ISO 2909 |
| Pourpoint |  |  | °C |  | -51 |  |  | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  | 213 |  |  | DIN IS0 2592 |