EUROLIN GLEIT- u. BETTBAHNENÖL CGLP

ISO VG 150,220,320,460

Universal-Schmieröl für Gleitbahnen, Getriebe und Hydrauliken

Beschreibung und Eigenschaften

EUROLIN Gleit- u. Bettbahnenöl CGLP - Öle werden aus hochwertigen paraffinischen Solvent-Raffinaten und speziell abgestimmten Additiven hergestellt. Diese besondere Formulierung ermöglicht seine Anwendung in vielen Bereichen der Industrie.

Von den vorteiligen Eigenschaften sind folgende hervorzuheben:

- die Öle sind Zink- und Silikonfrei.

- schnelle Demulgierbarkeit

- hervorragende Anti-Stick-Slip-Eigenschaften verhindern Ruckgleiten bei hohen Belastungen und langsamem Vorschub.

- sicherer Korrosionsschutz und sehr gute Oxidationsbeständigkeit.

- gute Verträglichkeit gegenüber Werkstoffbeschichtungen und Dichtungsmaterialien

- ausgezeichnetes Haftvermögen und gute Anti-Nebel-Eigenschaften

Anwendung

EUROLIN Gleit- u. Bettbahnenöl CGLP - Öle werden zur Schmierung der Gleitbahn an Werkzeugmaschinen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Belastungen eingesetzt. Sie sind geeignet für Hydraulikkreisläufe  von Pumpen und Motoren aller Art sowie für Getriebesätze und Vorschubmechanismen aller Typen. Sie eignen sich ferner für die Schmierung von Hochgeschwindigkeitsspindeln. Für den Einsatz in Zentralschmieranlagen sind die Öle besonders zu empfehlen.

Qualifikation

DIN 51 524   Teil 2 HLP

DIN 51 517   Teil 3 CLP

DIN 51 502 CG-LP

Richtwerte

| EUROLIN Gleit- u. Bettbahnenöl CGLP | Einheit | Kennwert | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO-VG Klasse |  |  |  | 150 | 220 | 320 | 460 | DIN 51 519 |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 890 | 896 | 900 | 905 | DIN 51 757 |
| kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 150 | 220 | 320 | 468 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 100°C | mm²/s | 14,9 | 19,3 | 24,5 | 30,3 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 99 | 99 | 98 | 94 | DIN ISO 2909 |
| Pourpoint |  |  | °C | -15 | -12 | -9 | -9 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 255 | 258 | 272 | 295 | DIN IS0 2592 |
| FZG-Test (A/8,3/90/20) Schadenkraftstufe | 12 | DIN 51 354 T. 2 |