EUROLIN GEAR EP-DB  SAE 80W, 80W/90, 85W/90, 85W/140

Hypoid-Getriebeöl für Kraftfahrzeuge und Baumaschinen

Produktbeschreibung

EUROLIN GEAR EP-DB - Getriebeöle sind hochlegierte Öle, die speziell für die Schmierung von hoch- belasteten Hypoidachsgetrieben mit großem Achsversatz sowie Verteiler, Zwischen- und Neben- getrieben in KFZ und Arbeitsmaschinen, aber auch für nichtsynchronisierte Handschaltgetriebe entwickelt wurden.

Das Produkt enthält 6 - 7 % Anglamol 99.

Anwendung

EUROLIN GEAR EP-DB - Getriebeöle werden bevorzugt für den Einsatz in  Kraftfahrzeuggetrieben empfohlen, die extremen Druck- und Temperaturbelastungen ausgesetzt sind. Dies trifft insbesondere für Hinterachsen mit Hypoidverzahnung zu. Darüber hinaus können hiermit je nach Herstellervorschrift auch kombinierte Schalt- und Achsgetriebe sowie nichtsynchronisierte Schaltgetriebe befüllt werden.

Eigenschaften

EUROLIN GEAR EP-DB - Getriebeöle sind oxidationsstabil und mit besonders thermostabilen EP-Additiven ausgestattet, die es erlauben, auch extreme Zahnflankendrücke sicher zu beherrschen und hohe Drehmomentkräfte problemlos zu übertragen. Sie zeichnen sich weiterhin aus durch:

- gutes Kältefließverhalten

- hohe Alterungsstabilität

- geringe Schaumneigung

- hohe Scherstabilität

- sicherer Korrosionsschutz

- Elastomerverträglichkeit

Qualifikation

- API GL-5

- MB-Blatt 235.0

- ZF TE-ML 01, 05, 07

- MIL-L-2105 D

- MAN 342

- Freigabe MAN 342 Typ M-1 (nur SAE 85W90)

Richtwerte

| EUROLIN GEAR EP-DB | Einheit | Kennwert | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE - Klassifikation |  |  |  |  | 80W | 80W90 | 85W90 | 85W140 |  |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 895 | 903 | 904 | 911 | DIN 51 757 |
| kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 90 | 138 | 197 | 422 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 100°C | mm²/s | 10,5 | 15,3 | 17,5 | 27,2 | DIN 51 562 |
| Pourpoint |  |  | °C | -30 | -33 | -24 | -18 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 205 | 215 | 220 | 225 | DIN IS0 2592 |
| FZG-Test A/16,6/120 Schadenskraftstufe |  | >12 | >12 | >12 | >12 | DIN 51 354 |