EUROLIN HYDRAULIKÖL HLP-D

ISO VG 10, 22, 32, 46 und 68

Detergierendes und emulgierendes EP-Hydrauliköl

Beschreibung und Eigenschaften

EUROLIN HYDRAULIKÖL HLP-D - Hydrauliköle werden unter Verwendung hochwertiger Mineralöl-Raffinate hergestellt. Sie sind reinigungsaktiv und können eine gewisse Menge Wasser aufnehmen. Ihr besonderer Korrosionsschutz und die eingearbeiteten EP-Wirkstoffe verleihen ihnen ausgezeichnete Schmiereigen- schaften und ein gutes Schmutztragevermögen, worin sie konventionellen Hydraulikölen überlegen sind. Weitere hervorzuhebende Eigenschaften sind

- ausgezeichnete thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit

- sehr gutes Verschleißschutzverhalten

- geringe Schaumneigung

- niedriger Pourpoint

- lange Ölwechselintervalle, auch bei schlechten Betriebsbedingungen

- gute Verträglichkeit gegenüber Werkstoffbeschichtungen und Dichtungsmaterialien

Anwendung

EUROLIN HYDRAULIKÖL HLP-D - Hydrauliköle sind prädestiniert für den Einsatz in Industrie-Hydraulikanlagen sowie in Mobil-Hydrauliken von Baumaschinen, auch unter extremen Betriebsbedingungen und verstärktem Schwitzwasseranfall. Bereits verklebte Steuerelemente werden wieder funktionsfähig, Schlamm- und Schmutzablagerungen werden gelöst. Besonders bewährt haben sie sich in Werkzeugmaschinen, die mit wasserhaltigen Kühlschmierstoffen betrieben werden.

Qualifikation

DIN 51 524 Teil 2 HLP (detergierend)

MAN-N 698

Richtwerte

| EUROLIN HYDRAULIKÖL HLP-D | Einheit | Kennwert | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO-VG Klasse |  |  |  | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | DIN 51 519 |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 853 | 856 | 862 | 874 | 886 | DIN 51 757 |
| kinematische Viskosität bei 0°C | mm²/s | 59 | 172 | 299 | 555 | 1080 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 10,4 | 22 | 31,6 | 45,8 | 68,3 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 100°C | mm²/s | 2,7 | 4,4 | 5,5 | 6,8 | 8,5 | DIN 51 562 |
| Pourpoint |  |  | °C | -36 | -27 | -21 | -21 | -18 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 175 | 210 | 222 | 232 | 240 | DIN IS0 2592 |