EUROLIN HYDRAULIKÖL HVLP

ISO VG 15, 32, 46, 68 und 100

HVLP - Hydrauliköl gemäß DIN 51524, Teil 3

Beschreibung und Eigenschaften

Eurolin Hydrauliköl HVLP - Hydrauliköle sind mineralölbasische Hochleistungs-Druckflüssigkeiten mit sehr gutem Viskositäts-Temperaturverhalten. Die zugesetzte Wirkstoffkombination verbessert den Korrosions- schutz, das Alterungsverhalten und den Verschleißschutz, wodurch die Anforderungen nach DIN 51524 T.3 erfüllt und übertroffen werden.

Weitere hervorzuhebende Eigenschaften sind:

- schnelles Demulgiervermögen

- gutes Luftabscheidevermögen und minimale Schaumbildung

- exzellente Hochdruck- und Scherstabilität

- sehr hoher Viskositätsindex

- extrem niedriger Pour Point

- gute Verträglichkeit gegenüber Werkstoffbeschichtungen und Dichtungsmaterialien

- gute Filtrierbarkeit

Anwendung

EUROLIN Hydrauliköl HVLP - Hydrauliköle eignen sich als Druckflüssigkeiten besonders für Außenhydraulik- anlagen im Ganzjahresbetrieb, die stark schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind, wie z.B. bei Baumaschinen, Gabelstaplern, Schrottpressen, aber auch Werkzeugmaschinen und Roboter. Durch ihren Mehrbereichscharakter können sie beim Anwender zur Sortenreduzierung genutzt werden und damit dessen Bestellwesen und Logistik entlasten.

Qualifikation

DIN 51 524 Teil 3 HVLP

Richtwerte

| EUROLIN Hydrauliköl HVLP | Einheit | Kennwert | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO-VG Klasse |  |  |  | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | DIN 51 519 |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 886 | 859 | 861 | 879 | 875 | 888 | DIN 51 757 |
| kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 22 | 22 | 32 | 47 | 68 | 100 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 100°C | mm²/s | >4,2 | 4,9 | 6,5 | 8,8 | 11,3 | 13,6 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 150 | 152 | 160 | 162 | 160 | 136 | DIN ISO 2909 |
| Pourpoint |  |  | °C | -39 | -36 | -36 | -36 | -30 | -24 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 185 | 184 | 205 | 215 | 220 | 244 | DIN IS0 2592 |