EUROLIN HYDRAULIKÖL HLP

ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150

HLP - Hydrauliköl gemäß DIN 51524, Teil 2

Beschreibung

EUROLIN HYDRAULIKÖL HLP - Hydrauliköle werden unter Verwendung hochwertiger Mineralölraffinate hergestellt, die in Kombination mit Additiven der neuesten Generationen zu Produkteigenschaften führen, die die Anforderungen gemäß DIN 51 524 Teil 2 erfüllen und übertreffen. Besonders hervorzuheben sind hierbei

- schnelles Demulgiervermögen

- gutes Luftabscheidevermögen und ausgezeichnetes Schaumverhalten

- Hochdruckstabilität und sehr guter Verschleißschutz

- ausgezeichnete thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit

- sicherer Korrosionsschutz

- gute Verträglichkeit gegenüber Werkstoffbeschichtungen und Dichtungsmaterialien

- problemslose Filtrierbarkeit

Anwendung

EUROLIN HYDRAULIKÖL HLP - Hydrauliköle finden ihren Einsatz in mobilen und stationären Hydraulik- anlagen, wie z.B. Baumaschinen oder -fahrzeugen und Werkzeugmaschinen oder Pressen. Darüber hinaus sind sie aber auch für die Schmierung von gering belasteten Wälz- und Gleitlagern und von Getrieben geeignet, wenn die Hersteller dieser Aggregate das zulassen.

Qualifikation

DIN 51 524 Teil 2 HLP

ISO 6743/3 HM

AFNOR NF E 48 602

Richtwerte

| Eurolin Hydrauliköl HLP |  |  | Einheit |  | Kennwert |  |  |  |  |  |  | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO-VG Klasse |  |  |  |  | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | DIN 51 519 |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ |  | 852 | 856 | 873 | 874 | 885 | 894 | 898 | DIN 51 757 |
| kinematische Viskosität bei 40°C |  |  | mm²/s |  | 10,1 | 21,8 | 32,4 | 45,8 | 68,0 | 99 | 148 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 100°C |  |  | mm²/s |  | 2,68 | 4,27 | 5,38 | 6,8 | 8,75 | 11,2 | 14,5 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  |  | 101 | 100 | 100 | 102 | 100 | 98 | 96 | DIN ISO 2909 |
| Pourpoint |  |  | °C |  | -36 | -30 | -33 | -27 | -24 | -18 | -12 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  | 175 | 210 | 226 | 232 | 238 | 248 | 264 | DIN IS0 2592 |
| Luftabscheidevermögen bei 50°C |  |  | Minuten |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | - | DIN 51 381 |
| Wassergehalt |  |  | Gew.% |  | < 0,02 |  |  |  |  |  |  | DIN 51 777 T.1 |
| FZG-Test (A/8,3/90/20) Schadenkraftstufe |  |  |  |  | - | - | >=12 |  |  |  |  | DIN 51 354 T. 2 |