EUROLIN POWERMAX  SAE 10W/40

HOCHLEISTUNGSMOTORENÖL FÜR EURO IV - NUTZFAHRZEUG-MOTOREN

Produktbeschreibung und Anwendung

EUROLIN POWERMAX  10W-40 ist ein teilsynthetisches Hochleistungsmotorenöl, das den hochkomplexen tribologischen Anforderungen der neuen EURO IV - Nutzfahrzeugmotoren-Generation in hervorragender Weise gerecht wird. Bereits heute unterschreitet es die ab 2008 gesetzlich erlaubten Grenzwerte für Sulfatasche, Schwefel- und Phosphorgehalt (LowSAP's) und schafft somit eine der Grundlagen für das problemlose Funktionieren nachgeschalteter Abgasbehandlungssysteme (Rußfilter), wodurch die Erfüllung der EURO IV-Norm bei Dieselmotoren erst ermöglicht wird.

EUROLIN POWERMAX  10W-40 garantiert Spitzen-Performance in den Qualitätskriterien Verschleißschutz und Reibungsreduzierung, Detergent-Dispersant-Wirkung, Korrosionsschutz, Viskositäts-Temperatur-Verhalten, thermische Oxidationsstabilität, geringe Verdampfungsneigung, gute Elastomerverträglichkeit und minimale Umweltbelastung.

EUROLIN POWERMAX  10W-40 sichert den EURO IV -Turbo-Dieselmotoren bei extrem verlängerten Ölwechselintervallen ausgezeichnete Motorsauberkeit, sehr gutes Kaltstart- und Warmlaufverhalten, auch bei niedrigsten Temperaturen, hervorragende Alterungsstabilität mit sicherer Schmierung unter allen Betriebsbedingungen und Minderung des schmierstoffbedingten Schadstoffausstosses  zu.

Qualifikation

ACEA E4 / E6

MTU Type 3

Renault  RVI, RXD

Freigaben

MB-Blatt 228.51

MAN M 3477

Richtwerte

| EUROLIN POWERMAX 10W-40 |  |  |  | Einheit |  | Kennwert |  |  | Methode |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  |  | kg/m³ |  | 858 |  |  | DIN 51 757 |  |
| Viskosität bei 40°C |  |  |  | mm²/s |  | 95,4 |  |  | DIN 51 562 |  |
| Viskosität bei 100°C |  |  |  | mm²/s |  | 14,4 |  |  | DIN 51 562 |  |
| Viskositätsindex |  |  |  |  |  | 156 |  |  | DIN ISO 2909 |  |
| Dynam. Viskos.bei -25°C |  |  |  | mPa.s |  | 6680 |  |  | DIN 51 377 |  |
| Pourpoint |  |  |  | °C |  | -30 |  |  | DIN ISO 3016 |  |
| Flammpunkt |  |  |  | °C |  | 237 |  |  | DIN IS0 2592 |  |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g |  | 10 |  |  | DIN ISO 3771 |  |
| Sulfatasche |  |  |  | mass.% |  | 0,92 |  |  | DIN 51 575 |  |
| Schwefelgehalt |  |  |  | mass.% |  | 0,147 |  |  |  |  |
| Phosphorgehalt |  |  |  | mass.% |  | 0,05 |  |  |  |  |