PROTEC SYNTH  SAE 5W/40

HOCHLEISTUNGS- LEICHTLAUFMOTORENÖL

Produktbeschreibung

PROTEC SYNTH  SAE 5W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches für alle Otto- und Dieselmotoren von PKWS konzipiert wurde und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren besonders geeignet ist. Es basiert auf hochwertigen Grundölen aus der Synthese-Technologie, die zusammen mit einer ausgewählten Additivkombination zu einer Produktqualität führen, die alle Anforderungen der modernen PKWS erfüllen und teilweise übertreffen.

Produkteigenschaften

PROTEC SYNTH  SAE 5W-40 hat folgende hervorzuhebende Vorteile :

- exzellentes Kaltstartverhalten bei Temperaturen bis unter  -30°C und garantierte Öl- und Kraftstoffeinsparung.

- optimierte Hochtemperaturviskosität zur Erfüllung der neuesten Anforderungen führt zu niedrigeren schmierstoffbedingten Emissionen.

- hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, sehr gutes Dispergierverhalten sorgen für ausgezeichnete Motorsauberkeit und sichern dessen lange Lebensdauer.

- Ganzjahreseinsatz durch hervorragendes Temperatur-Viskositäts-Verhalten und zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.

Qualifikation

ACEA  A3 / B4

API SL / CF

Porsche

Freigaben

VW 502 00 / 505 00

MB-Blatt  229.3

BMW Longlife - 98

Richtwerte

| PROTEC SYNTH SAE 5W-40 | Einheit |  | Kennwert |  |  | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  | kg/m³ |  | 856 |  |  | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s |  | 14,4 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 170 |  |  | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -30°C | mPa.s |  | 6400 |  |  | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C |  | -42 |  |  | DIN ISO 3016 |
| Grenzpumpviskosität bei -35°C | mPa.s |  | 33000 |  |  | ASTM D 4684 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  | 224 |  |  | DIN IS0 2592 |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g |  | 10,2 |  |  | DIN ISO 3771 |