PROTEC SYNTH PDI SAE 5W/40

HOCHLEISTUNGS - LEICHTLAUFMOTORENÖL

Produktbeschreibung

PROTEC SYNTH PDI SAE 5W-40 ist ein Hochleistungsöl mit Eignung für alle Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Sein High-Performance Motorenöl-Konzept, das auf überwiegend synthetischen Grundölen und den modernsten Additiven basiert, erfüllt höchste Ansprüche aller 4-Takt Benzin-, Diesel-, Saug- und Turbomotoren. Natürlich ist es auch für den Einsatz in Katalysatorfahrzeugen geeignet. Aufgrund seines hervorragenden Viskositäts-/Temperatur-Verhaltens und seiner Mehrbereichscharakteristik ist der Ganzjahreseinsatz gewährleistet. Selbst bei sehr langen Ölwechselintervallen sind noch ausreichend Leistungsreserven vorhanden.

Produkteigenschaften

PROTEC SYNTH PDI SAE 5W-40 hat folgende hervorzuhebende Vorteile:

- höchstmöglicher Motorenschutz durch stabilen Schmierfilm selbst unter extremen Betriebstemperaturen.

- hervorragendes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des Motors auch bei Temperaturen bis -30°C garantieren Kraftstoff- und Öleinsparung.

- sehr gutes Dispergiervermögen verhindert Schlammbildung.

- optimierte Hochtemperaturviskosität zur Erfüllung der neuesten Anforderungen ergibt niedrigere schmierstoffbedingten Emissionen.

Qualifikation

ACEA  A3 / B3

API SL / CF

BMW Longlife

Porsche

Ford WSS-M2C 917A

Freigaben

VW 505 00 / 505 01 (Pumpe Düse)

MB-Blatt  229.1

Richtwerte

| PROTEC SYNTH PDI SAE 5W-40 | Einheit |  | Kennwert |  |  | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  | kg/m³ |  | 858 |  |  | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  | mm²/s |  | 89 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s |  | 14,1 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 163 |  |  | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -30°C | mPa.s |  | 6240 |  |  | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C |  | -39 |  |  | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  | 220 |  |  | DIN IS0 2592 |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g |  | 9,6 |  |  | DIN ISO 3771 |