EUROLIN TURBO HD 4  SAE 15W/40

Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl

Produkteigenschaften

EUROLIN TURBO HD 4 15W-40  Motorenöle basieren auf mineralischen Grundölen und speziellen Wirkstoffkombinationen. Das damit erzielte Dispergierverhalten sorgt für Motorsauberkeit und verhindert die Bildung von Schwarzschlamm. Durch die Additivierung wird das Öl vor Alterung und thermischer Oxidation geschützt und der Motor vor Korrosion und Verschleiß.

EUROLIN TURBO HD 4 15W-40 ist ein hochwertiges Mehrbereichsmotorenöl, welches sich sowohl für den Einsatz in Nutzfahrzeugen als auch für Benzin- und Dieselmotoren in PKWs  eignet. Es besitzt auch bei erhöhter Belastung Leistungsreserven und sichert die lange Lebensdauer des Motors. Aufgrund des guten Viskosität-Temperatur-Verhaltens und der Mehrbereichscharakteristik wird ein Ganzjahreseinsatz  gewährleistet.

Qualifikation

API SF, SG / CF, CF-4

Richtwerte

| EUROLIN TURBO HD 4 |  | Einheit | Kennwert | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE - Klassifikation |  |  |  | 15W-40 |  |  |  |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 886 | DIN 51 757 |  |
| kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 101 | DIN 51 562 |  |
| kinematische Viskosität bei 100°C | mm²/s | 13,8 | DIN 51 562 |  |
| Viskositätsindex |  |  |  | 138 | DIN ISO 2909 |  |
| Dynam. Viskos.bei -20°C |  | mPa.s | 6200 | DIN 51 377 |  |
| Dynam. Viskos.bei -15°C |  | mPa.s | - | DIN 51 377 |  |
| Pourpoint |  |  | °C | -33 | DIN ISO 3016 |  |
| Flammpunkt |  |  | °C | 225 | DIN IS0 2592 |  |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g | 4,6 | DIN ISO 3771 |  |