EUROLIN TURBO S  SAE 15W/40

Hochleistungsmotorenöl für PKW-Motoren

Produkteigenschaften

EUROLIN TURBO S  15W-40 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsöl für den Einsatz in PKW's und Klein- lastern. Der verbrauchsoptimierte moderne Benzinmotor kann damit ebenso betrieben werden wie der leistungsstarke turbo-aufgeladene Dieselmotor. Wegen der progressiven Konzeption des Öles empfiehlt sich dessen Verwendung besonders bei der neuen Motorengeneration mit Mehr- Ventil-Technik, die sich mit verbesserter Verbrennung und geringerem Verbrauch bei gleich- zeitiger Leistungssteigerung auszeichnet.

EUROLIN TURBO S  15W-40  ist ein Motorenöl, hergestellt aus hochwertigen Mineralölraffinaten unter Verwendung modernster Additive. Hervorzuheben sind der excellente Verschleißschutz und die sehr gute Dispersant-/Detergentwirkung, wodurch die Bildung von Schwarzschlamm wirksam verhindert wird. Aufgrund seines guten Viskositäts-Temperatur- Verhaltens und der Mehrbereichs- charakteristik wird ein Ganzjahreseinsatz gewährleistet.

EUROLIN TURBO S  15W-40 erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen führender Automobilhersteller.

Qualifikation

ACEA  A3, B3, E2

API SL / CF

Freigaben

VW 501.01 / 505.00

MB-Blatt  229.1

Richtwerte

| EUROLIN TURBO S 15W-40 | Einheit | Kennwert |  | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ |  |  | 885 |  |  |  | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  | mm²/s |  |  | 104 |  |  |  | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s |  |  | 14,0 |  |  |  | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -20°C |  | mPa.s |  |  | 6440 |  |  |  | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C |  |  | -33 |  |  |  | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  |  | 224 |  |  |  | DIN IS0 2592 |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g |  | 9,5 |  |  |  | DIN ISO 3771 |