EUROLIN UNITRAC UTTO/TOU

Getriebe - & Hydraulikfluid

Beschreibung und Eigenschaften

EUROLIN UNITRAC UTTO/TOU wird auf Basis hochausraffinierter Grundöle hergestellt. Durch den Zusatz ausgewählter Wirkstoffe schützt das Produkt die Werkstoffe in seinem Wirkungsbereich hervorragend gegen Verschleiß und Korrosion, während der Alterungsschutz für eine deutliche Verbesserung der Oxidationsstabilität sorgt und somit lange Ölwechselintervalle möglich sind. Das Reibverhalten ist auf die Anforderungen vieler Werkstoffe von nasslaufenden Bremsen abgestimmt. Seinen Mehrbereichscharakter erhält das Öl erhält durch  scherstabilen VI-Verbesserer, wodurch ein ganzjähriger Einsatz gewährleistet wird.

Anwendung

EUROLIN UNITRAC UTTO/TOU wird in Traktoren sowie Forst- und Baumaschinen und in vielerlei Arten landwirtschaftlicher Geräte zur universellen Vorsorgung von Getrieben, Hydrauliken und nassen Bremsen eingesetzt. Es ist nach Herstellervorschrift anzuwenden, wenn zur Versorgung der Aggregate ein TUO (Tractor Universal Oil) bzw. UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) vorgesehen ist.

Qualifikation

API GL-4

HVLP-D 68 gem. DIN 51 524 Teil 3*

Massey Ferguson CMS M1141, CMS M 1143

ZF TE-ML-03E / -05F

John Deere J-20C u. D

VCE WB 101

* ausgenommen Demulgierverhalten

Richtwerte

| EUROLIN UNITRAC UTTO/TOU | Einheit | Kennwert | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE - Klassifikation |  |  |  | 80W85W |  |  |  |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 889 | DIN 51 757 |  |
| kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 65 | DIN 51 562 |  |
| kinematische Viskosität bei 100°C | mm²/s | 10,6 | DIN 51 562 |  |
| Viskositätsindex |  |  |  |  | 147 | DIN ISO 2909 |  |
| Pourpoint |  |  | °C | -42 | DIN ISO 3016 |  |
| Flammpunkt |  |  | °C | 226 | DIN IS0 2592 |  |