EUROLIN WIV DPF  SAE 5W/30

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren der VW-Gruppe.

Produktbeschreibung und -eigenschaften

EUROLIN WIV DPF SAE 5W-30 ist ein modernes Höchstleistungsmotorenöl mit abgesenktem Aschegehalt, das speziell nach den Anforderungen von VW hinsichtlich der universellen Einsetzbarkeit formuliert wurde. Gleichzeitig entspricht es den Anforderungen eines "Low SAPs-Öles" und eignet sich dadurch für den Einsatz in Dieselfahrzeugen mit Dieselpartikelfilter (DPF).

EUROLIN WIV DPF SAE 5W-30 besitzt ein Leistungspotential, das sich nach ACEA in den Sequenzen A3 / B4 ausdrückt. Es garantiert einen hervorragenden Verschleißschutz und bietet durch sein stabiles Performanceniveau die Voraussetzungen für verlängerte Ölwechselintervalle (VW LongLife-Service). Darüber hinaus trägt es nachweislich zur Kraftstoffeinsparung bei und schont somit die Umwelt in mehrfacher Hinsicht.

EUROLIN WIV DPF SAE 5W-30 wurde für die neuesten Motorengenerationen der VW-Gruppe entwickelt. Es eignet sich für Fahrzeuge mit und ohne WIV (WartungsIntervallVerlängerung), es kann in FSI-Motoren, sowie in allen Dieselmotoren mit und ohne DPF eingesetzt werden. Das Produkt deckt alle bisherigen VW-Spezifikationen ab (Ausnahmen siehe unten).

Spezifikationen :

ACEA  A3 / B4 / C3

Freigabe :

VW 504 00 / 507 00

MB 229.51 (deckt 229.31 ab),

BMW longlife-04

VW 504 00 kann Öle der Spezifikationen VW 500 00 / 501 01 / 502 00 / 503 00 / 503 01  ersetzen.

VW 507 00 kann Öle der Spezifikationen VW 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01  ersetzen.

Ausnahme :  Für die Motoren R5 TDI ( Touareg, T5) und V10 TDI (Touareg, Phaeton) ist derzeit noch ein Öl der VW-Norm 506 01 erforderlich, und für die 3- und 4-Zylinder-Pumpe-Düse Motoren ohne WIV wird weiterhin die VW-Norm 505 01 benötigt.

Richtwerte

| EUROLIN WIV DPF SAE 5W-30 | Einheit |  | Kennwert |  |  | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  | kg/m³ |  | 850 |  |  | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  | mm²/s |  | 72 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s |  | 11,5 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 153 |  |  | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -30°C | mPa.s |  | 6000 |  |  | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C |  | -45 |  |  | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  | 215 |  |  | DIN IS0 2592 |