EUROLIN 2-TAKT TEILSYNTHETISCH

Teilsynthetisches Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl

Beschreibung

EUROLIN 2 TAKT teilsynthetisch ist ein modernes Zweitakt-Motorenöl mit teilsynthetischem Grundölaufbau. Mit seinem Breitbandadditiv ist es universell einsetzbar in gemischgeschmierten und in frischölgeschmierten Zweitaktmotoren.

Eigenschaften

EUROLIN 2 TAKT teilsynthetisch

- verhindert dank seines geringen Aschegehaltes Ablagerungen im Verbrennungsraum, auf Zündkerzen und in den Überström- und Auslassschlitzen

- bildet einen haftfähigen, druckbeständigen Ölfilm an allen Schmierstellen

- bietet exzellentes Antikorrosions-, Antioxidations- und Antiverschleißverhalten und ermöglicht somit eine optimale Lebensdauer der Maschine.

- besitzt ein hervorragendes Hochtemperaturverhalten, verbrennt ohne Rauchentwicklung und schont damit die Umwelt

- ist mischungsaktiv und bildet mit bleihaltigem oder bleifreiem Kraftstoff eine homogene Flüssigkeit, die sich auch nach längerer Standzeit nicht auftrennt.

Anwendung

EUROLIN 2 TAKT teilsynthetisch ist aufgrund seiner Additivierung hervorragend geeignet für den Einsatz in modernen Hochleistungs-Zweitaktmotoren von Kraftfahrzeugen, Mofas, Sägekettenantrieben, Schneemobilen usw.. Das Mischungsverhältnis von Zweitaktöl zu Kraftstoff wird von den jeweiligen Motorenherstellern vorgegeben und sollte beachtet werden.

Qualifikation

API TC

ISO-L-EGD

JASO FC

Richtwerte

| EUROLIN 2 TAKT teilsynthetisch |  |  |  | Einheit |  | Kennwert |  |  | Methode |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  |  | kg/m³ |  | 872 |  |  | DIN 51 757 |  |
| Farbe |  |  |  |  |  | grün |  |  | visuell |  |
| Viskosität bei 40°C |  |  |  | mm²/s |  | 62,5 |  |  | DIN 51 562 |  |
| Viskosität bei 100°C |  |  |  | mm²/s |  | 9,26 |  |  | DIN 51 562 |  |
| Pourpoint |  |  |  | °C |  | -21 |  |  | DIN ISO 3016 |  |
| Flammpunkt |  |  |  | °C |  | 84 |  |  | DIN IS0 2592 |  |
| Sulfatasche |  |  |  | % mass. |  | 0,28 |  |  | DIN 51 575 |  |