EUROLIN 2-TAKT VOLLSYNTHETISCH

Synthetisches Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl

Beschreibung

EUROLIN 2 TAKT vollsynthetisch ist ein vollsynthetisches Zweitakt-Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in luft- und wassergekühlten Straßen- und Rennsportmotoren. Sein Leistungspotential übertrifft die z. Zt. schärfsten Spezifikationsanforderungen aller Zweitakt-Motorenhersteller.

Eigenschaften

EUROLIN 2 TAKT vollsynthetisch gewährleistet durch die Verwendung hochtemperatursicherer schmierstabiler Synthesegrundöle und spezieller aschearmer Additive neuester Technologie:

- optimale Motorschmierung auch unter hochdrehenden Rennbedingungen.

- Reduzierung von Ablagerungen im Brennraum, auf den Zündkerzen, in den Ringnuten, Auslassschlitzen und Auspuffanlagen.

- verbesserten Umweltschutz durch geruch- und rauchfreie Verbrennung.

- universelle Verwendung in allen Schmiersystemen (Frischölschmierung, Autolube-Systeme, Gemischschmierung) und bei allen Ottokraftstoffen.

Anwendung

EUROLIN 2 TAKT vollsynthetisch wurde konzipiert für den Einsatz in hochdrehenden Rennmotoren von Motorrädern und Karts, wie auch für alltagstaugliche Sportmotoren oder für Zweitakt-Motoren, die mit überproportionaler Schmiersicherheit betrieben werden müssen.

Qualifikation

API TC

JASO FC

ISO - L - EGD

Richtwerte

| EUROLIN 2 TAKT vollsynthetisch |  |  |  | Einheit |  |  | Kennwert |  |  | Methode |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  |  | kg/m³ |  |  | 883 |  |  | DIN 51 757 |  |
| Farbe |  |  |  |  |  |  | grün |  |  | visuell |  |
| Viskosität bei 40°C |  |  |  | mm²/s |  |  | 63,3 |  |  | DIN 51 562 |  |
| Viskosität bei 100°C |  |  |  | mm²/s |  |  | 10,7 |  |  | DIN 51 562 |  |
| Viskositätsindex |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  | DIN ISO 2909 |  |
| Pourpoint |  |  |  | °C |  |  | -39 |  |  | DIN ISO 3016 |  |
| Flammpunkt |  |  |  | °C |  |  | 98 |  |  | DIN IS0 2592 |  |
| Sulfatasche |  |  |  | % mass. |  |  | 0,18 |  |  | DIN 51 575 |  |