EUROLIN ATF FLUIDE II D

AUTOMATIKGETRIEBE-FLUID    ATF Fluide II D

Produktbeschreibung

EUROLIN ATF Fluide II D ist ein hochentwickeltes Getriebeöl, das die Anforderungen der modernsten automatischen Getriebe von PKW's, LKW's, Baumaschinen und anderen Fahrzeugen bzw. Aggregaten sicher erfüllt.

Anwendung

EUROLIN ATF Fluide II D ist als Automatic-Transmission-Fluid (ATF) für den universellen Einsatz in allen automatischen Schaltgetrieben, Servolenkungen und Hydraulikaggregaten zu verwenden, für die vom Hersteller ein ATF nach GM-Spezifikation DEXRON® II vorgeschrieben ist.

Eigenschaften

EUROLIN ATF Fluide II D erfüllt die höchsten Anforderungen der Getriebe- und Maschinenhersteller und sorgt mit seinem hohen Qualitätsniveau für optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer aller zu schmierenden Aggregate.

Exzellente Schmierung von stark belasteten Drehmomentwandlern und Lastschaltgetrieben.

Sehr gutes Tief- und Hochtemperaturverhalten.

Optimal abgestimmtes Reibverhalten für kurze Schaltzyklen.

Sehr gute Scherstabilität, geringe Schaumneigung und lange Laufzeiterwartung.

Qualifikation

GM DEXRON® II D

Allison C3/C4

MAN 339, Typ D

MB-Blatt  236.7

ZF TE-ML 03D, 04D, 09A, 11A, 14A

Voith

Ford SQM-9010B ; Ford M2C-138CJ, 166H, 185A

Caterpillar TO-2

Richtwerte

| EUROLIN ATF Fluide II D |  | Einheit |  | Kennwert |  |  | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ |  | 860 |  |  | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  |  | mm²/s |  | 37,0 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s |  | 7,4 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  |  | 172 |  |  | DIN ISO 2909 |
| Pourpoint |  |  | °C |  | -51 |  |  | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  | 217 |  |  | DIN IS0 2592 |