EUROLIN BIO-KETTENÖL

Biologisch abbaubares Sägekettenöl

Beschreibung und Eigenschaften

EUROLIN BIO-KETTENÖL ist ein Sägekettenöl, das überwiegend aus Komponenten nativen Ursprungs hergestellt wird und daher eine ausgezeichnete biologische Abbaubarkeit aufweist. Auf Grund dieser Eigenschaft und der ökotoxikologischen Daten, die die Anforderungen deutlich übertreffen, sowie mit der im Testbericht des KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) bescheinigten Gebrauchstauglichkeit sind die wesentlichen Voraussetzungen erfüllt, die an ein praxisgerechtes Sägekettenöl gestellt werden :

native Rohstoffe und somit biologisch schnell abbaubar

gutes Haftvermögen durch spezielle Haftzusätze und somit kein Abtropfen und kein Abschleudern durch die umlaufende Sägekette

hervorragende Schmiereigenschaften durch hohe Schmierfilmstabilität und somit Verschleißminderung an Kettengliedern und Führungsschienen

beste Oxidationsstabilität mit dauerhaftem Schutz gegen "Produkt-Verharzung".

gutes Fließverhalten selbst noch bei niedrigen Temperaturen

exzellenter Korrosionsschutz auch bei witterungsbedingten Einflüssen.

Anwendung

EUROLIN BIO-KETTENÖL wird zur Schmierung der Ketten an Motor-Kettensägen eingesetzt.

Es ist ganzjährig einsetzbar. Bei Umstellung von einem herkömmlichen Produkt auf Mineralölbasis bedarf es keiner vorangehenden Spülung.

Richtwerte

| EUROLIN BIO-KETTENÖL | Einheit | Kennwert | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| Farbe / Aussehen |  |  |  | gelb-orange / blank | visuell |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 923 | DIN 51 757 |
| kinematische Viskosität bei 20°C | mm²/s | 168 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 76 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 100°C | mm²/s | 17 | DIN 51 562 |
| Pourpoint |  |  | °C | < -21 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 315 | DIN IS0 2592 |
| Brugger-Test |  |  | N/mm² | 31 | DIN 51 347 T1 & T2 |
| Alterungsstabilität |  |  | Stunden |  | > 1400 |  | KWF-Methode |  |
| biologische Abbaubarkeit |  | % | >95 | CEC-L-33-T-82 |