EUROLIN GEAR EP  SAE 80W, 80W/90 85W/90, 85W/140

Mehrzweck-EP-Getriebeöl für Kraftfahrzeuge

Produktbeschreibung

EUROLIN GEAR EP - Getriebeöle wurden für den Einsatz in synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben entwickelt. Sie sind außerdem für die Schmierung bestimmter Lenkgetriebe und Achsantriebe geeignet.

Anwendung

EUROLIN GEAR EP - Getriebeöle werden insbesondere für den Einsatz in Schaltgetrieben von Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen empfohlen. Wegen ihres guten Druckaufnahmevermögens sind sie je nach Herstellervorschrift auch für die Befüllung von Achs- und Lenkgetrieben verwendbar.

Eigenschaften

EUROLIN GEAR EP - Getriebeöle gewährleisten die verschleißarme Übertragung hoher Drehmomente auch bei wechselnden Drehzahlen. Selbst bei extremen Flächenpressungen an den Zahnflanken werden Metallkontakte oder gar Fresser wirksam verhindert. Des weiteren sind hervorzuheben:

- gutes Kältefließverhalten

- hohe Alterungsstabilität

- geringe Schaumneigung

- hohe Scherstabilität

- sicherer Korrosionsschutz

- Elastomerverträglichkeit

Qualifikation

API GL-4

MB-Blatt 235.1

ZF TE-ML 02, 08

MIL-L-2105

MAN 341

Richtwerte

| EUROLIN GEAR EP | Einheit | Kennwert | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE - Klassifikation |  |  |  |  | 80W | 80W90 | 85W90 | 85W140 |  |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 888 | 900 | 900 | 908 | DIN 51 757 |
| kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 91 | 152 | 198 | 430 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 100°C | mm²/s | 11,2 | 16,1 | 18,0 | 29,0 | DIN 51 562 |
| Pourpoint |  |  | °C | -30 | -33 | -24 | -18 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 205 | 222 | 219 | 228 | DIN IS0 2592 |
| FZG-Test A/16,6/90 Schadenskraftstufe |  | >12 | >12 | >12 | >12 | DIN 51 354 |