EUROLIN GEAR LKW MB  SAE 75W/90

Vollsynthetisches Hochleistungsgetriebeöl

Beschreibung und Eigenschaften

EUROLIN GEAR LKW MB. 75W90 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Leichtlaufgetriebeöl für extrem belastete Antriebssysteme. Die außerordentlich scherstabile Formulierung aus hochwertigen synthetischen Grundkomponenten sorgt in Verbindung mit einer innovativen Wirkstoffkombination für ein Leistungsniveau, das die extrem hohen Anforderungen der sog. Transaxle-Getriebe mit hohen Leistungsreserven abdeckt.

Die wesentlichen Vorteile auf einen Blick :

- gute Schaltbarkeit bei niedrigen Temperaturen

- hervorragendes Kältefließverhalten

- ausgeprägter Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen

- gute Synchrontauglichkeit

- hohe Alterungsbeständigkeit

Anwendung

EUROLIN GEAR LKW MB. 75W90 eignet sich aufgrund seines speziellen Additivsystems für den Einsatz in vielen Handschalt-, Transaxle-Getrieben und Hypoidachsen, wenn Getriebeöle nach API GL-4 oder GL-5 gefordert werden.

Qualifikation

API GL-4

API GL-5

MIL-PRF- 2105 E

MAN 3343 SL

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 02B, 05B, 08A, 12B

Richtwerte

| EUROLIN GEAR LKW MB | Einheit | Kennwert | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE - Klassifikation |  |  |  |  | 75W-90 |  |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 868 | DIN 51 757 |
| kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 102 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 100°C | mm²/s | 14,8 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 151 | DIN ISO 2909 |
| Pourpoint |  |  | °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 190 | DIN IS0 2592 |