EUROLIN GTA  SAE 10W/40

Hochleistungsleichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Produkteigenschaften

EUROLIN GTA SAE 10W-40 ist ein teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung hochwertiger synthetischer Komponenten und mineralischen Grundölen, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt. Es ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader hervorragend geeignet.

EUROLIN GTA SAE 10W-40 sorgt durch seine optimierte Formulierung für reduzierten Kraftstoff- und Ölverbrauch. Aufgrund seiner Viskositätsspanne ist es für den Ganzjahreseinsatz geeignet. Das dem Leistungsniveau entsprechende Dispergiervermögen verhindert Ablagerungen und Verstopfungen im Ölkreislauf und hält damit den Motor sauber. Moderne Oxidations- inhibitoren erhöhen die Gebrauchsdauer des Öles und ein sicherer Verschleißschutz die lange Lebensdauer des Motors.

Qualifikation

ACEA  A3, B4

API SL / CF

VW  500.00/505 00

MB-Blatt  229.1

BMW specialoil

Richtwerte

| EUROLIN GTASAE 10W-40 |  | Einheit | Wert | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 872 | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  | mm²/s | 88 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s | 13,1 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 149 | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -25°C |  | mPa.s | 6650 | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 210 | DIN IS0 2592 |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g | 8,5 | DIN ISO 3771 |