EUROLIN HEES  ISO VG 32,46 und 68

Biologisch abbaubare synthetische Hydraulikflüssigkeit

Beschreibung und Eigenschaften

EUROLIN  HEES - Hydraulikflüssigkeiten werden unter Verwendung von Polyol-Komplexestern mit einer Wirkstoffkombination hergestellt, die den Korrosions- und Verschleißschutz sowie das Alterungsverhalten verbessert. Aufgrund der schnellen biologischen Abbaubarkeit wird ihre umweltverträgliche Verwendung in Maschinen, Geräten und Anlagen empfohlen, die in ökologisch sensiblen Bereichen zum Einsatz kommen.

Der niedrige Pourpoint und der hohe Viskositätsindex erlauben den Einsatz über eine weite Temperaturspanne als Mehrbereichs-Hydrauliköl. Die sehr gute Oxidationsbeständigkeit gewährleistet einen sicheren Betrieb bei verlängerbaren Ölwechselintervallen. Damit sind EUROLIN  HEES - Hydraulikflüssigkeiten vergleichbaren Produkten auf Rübölbasis deutlich überlegen.

Anwendung

EUROLIN  HEES - Hydraulikflüssigkeiten greifen handelsübliche Lacke nicht an. Die Mischbarkeit mit Mineralöl ist zwar gegeben, sollte jedoch aus Gründen der biologischen Abbaubarkeit vermieden werden. Vor dem Einsatz in Hydraulikaggregaten sind ggf. die Empfehlungen des Maschinenherstellers zu berücksichtigen oder die Umstellungsrichtlinien gem. VDMA-Einheitsblatt 24 569 zu beachten.

Qualifikation

EUROLIN  HEES - Hydraulikflüssigkeiten erfüllen die technischen Mindestanforderungen für HEES-Öle nach VDMA-Einheitsblatt 24 568 von 03/1994 und hinsichtlich wesentlicher schmierungs- technischer Eigenschaften die Anforderungen an Hydrauliköle HLP und HVLP gem. DIN 51 524 Teil 2 & 3. Sie sind in der Positivliste der FNR (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe) aufgeführt und erfüllen damit die Voraussetzungen der Fördermittel-Vergabe für die Ersteinrichtung von Hydraulikanlagen.

Richtwerte

| EUROLIN HEES |  |  | Einheit | Kennwert | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO-VG Klasse |  |  |  | 32 | 46 | 68 | DIN 51 519 |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 914 | 924 | 934 | DIN 51 757 |
| kinematische Viskosität bei 0°C | mm²/s | 228 | 370 | 585 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 32 | 46 | 68 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 100°C | mm²/s | 7,4 | 9,5 | 12,6 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 195 | 183 | 180 | DIN ISO 2909 |
| Pourpoint |  |  | °C | -39 | -39 | -33 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 270 | 285 | 300 | DIN IS0 2592 |
| Biologische Abbaubarkeit |  | % | >90 | >90 | >90 | CEC-L-33-A-93 |
| Einsatz-Temperaturbereich |  | °C | -20 bis +90 | -20 bis +90 | -20 bis +90 | DIN IS0 2592 |