EUROLIN KETTENHAFTÖL 100

Haftfähiges Spezialöl für Sägeketten und Holzindustrie

Beschreibung und Eigenschaften

EUROLIN KETTENHAFTÖL 100 - Sägekettenöl ist ein auf Mineralölbasis konzipiertes Haftöl mit hoher Schmierfilmstabilität und hervorragendem Korrosionsschutz. EUROLIN KETTENHAFTÖL 100 - Sägekettenöl ist speziell auf die in der Praxis vorliegenden Anforderungen bei der Schmierung von Sägeketten an Motor-Kettensägen abgestimmt. Dazu zählen:

- gutes Haftvermögen durch spezielle Haftzusätze und somit kein Abtropfen und kein Abschleudern durch die umlaufende Sägekette

- hervorragende Schmiereigenschaften durch hohe Schmierfilmstabilität und somit Verschleißminderung an Kettengliedern und Führungsschienen

- gutes Fließverhalten auch bei niedrigen Temperaturen

- hohe Alterungsbeständigkeit und somit kein Verharzen oder Eindicken bei längeren Betriebsunterbrechungen.

- exzellenter Korrosionsschutz auch bei witterungsbedingten Einflüssen.

Anwendung

EUROLIN KETTENHAFTÖL 100 - Sägekettenöl wird zur Schmierung der Sägeketten an Motor-Kettensägen eingesetzt. Weitere Anwendungsbereiche sind Schmierstellen mit niedriger Belastung, bei denen ein Haftöl benötigt wird. Wenn durch die Verlustschmierung die Gefahr einer Umweltbeeinträchtigung besteht, darf mineralisches Sägekettenöl nicht verwendet werden. Für diese Fälle empfehlen wir die Verwendung unserer biologisch abbaubaren Sägekettenöle.

Richtwerte

| EUROLIN KETTENHAFTÖL 100 | Einheit | Kennwert | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 890 | DIN 51 757 |
| kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 115 | DIN 51 562 |
| Pourpoint |  |  | °C | < -30 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 205 | DIN IS0 2592 |