EUROLIN MULTITECH EXTRA  SAE 10W/40

HÖCHSTLEISTUNGS-LEICHTLAUFMOTORENÖL FÜR DIESEL- UND BENZINMOTOREN IN LKW UND PKW

Produktbeschreibung und Anwendung

EUROLIN MULTITECH EXTRA 10W-40 ist ein Höchstleistungsmotorenöl für moderne hochaufgeladene Dieselmotoren, einschließlich Turbo. Dank seiner überragenden Additivtechnologie wird es auch den höchsten Anforderungen von Ottomotoren gerecht, und es ist daher hervorragend für den gemischten Fuhrpark geeignet.

EUROLIN MULTITECH EXTRA 10W-40 bietet folgende Vorteile :

ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.

erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller durch hohe TBN-Reserve

- verringert wirkungsvoll die Bildung von "Bore Polishing"

- reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen

- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit

- ein Öl für den Ganzjahres-Betrieb

EUROLIN MULTITECH EXTRA 10W-40 empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbusbetrieb.

Qualifikation

ACEA E7, E5, E3, B3, B4, A3

API CI-4, CF  /  SJ/SL

VW 500.00 / 501.01 / 505.00

MTU Typ 2

Cummins CES 20071 / 2 / 6 / 7 / 8

Mack EO-M Plus            Renault RLD

Freigaben

MB-Blatt 228.3 / 229.1

MAN M 3275

VOLVO VDS-3

erfüllt die Anforderungen"Caterpillar Engine Crankcase Fluid-1" (ECF-1)

Richtwerte

| EUROLIN MULTITECH EXTRA 10W-40 | Einheit | Kennwert | Methode |
| --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 874 | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  | mm²/s | 92,1 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s | 13,6 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 148 | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -25°C |  | mPa.s | 6910 | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 224 | DIN IS0 2592 |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g | 10,3 | DIN ISO 3771 |