EUROLIN POWER CARGO  SAE 10W/40

HÖCHSTLEISTUNGS-LEICHTLAUFMOTORENÖL FÜR DIESELMOTOREN IN LKW UND PKW

Produktbeschreibung und Anwendung

EUROLIN POWERCARGO SAE 10W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl für höchste Beanspruchungen von modernen hoch- aufgeladenen Dieselmotoren, einschließlich Turbo. Es erfüllt die Anforderungen der höchsten Leistungsklasse für Dieselmotoren und fällt damit in die Kategorie UHPD-( Ultra-High-Performance-Diesel-) Öl. Gleichwohl ist es nach MB 229.1 freigegeben und eignet sich somit auch für den Einsatz in Ottomotoren. Sein von den Motorenherstellern bevorzugter Viskositätsbereich qualifiziert es als Leichtlauföl, und es trägt dadurch zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauches bei.

EUROLIN POWERCARGO  SAE 10W-40 bietet folgende Vorteile :

- ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.

- erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller

- höchster Verschleiß- und Korrosionsschutz

- reduziert die Ölalterung auch bei hohen Betriebstemperaturen

- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit

- ein Öl für den Ganzjahres-Betrieb

EUROLIN POWERCARGO  SAE 10W-40 empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbusbetrieb, aber auch für Transporter und  PKW mit Otto- oder Dieselmotoren.

Spezifikationen

ACEA E7 / B4 / A3

API CI-4 / SL

MB-Blatt 228.5* / 229.1*

MAN M 3277*  CRT

MTU Typ3

Scania LDF

VOLVO VDS-2*

Renault RVI-RXD

Allison C-4

VW 505.00

* Freigegeben unter anderem Namen

Richtwerte

| EUROLIN POWERCARGO 10W-40 | Einheit |  | Kennwert | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ |  | 876 | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  | mm²/s |  | 104,5 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s |  | 14,5 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  |  | 138 | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -25°C |  | mPa.s |  | 6910 | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C |  | -45 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  | 220 | DIN IS0 2592 |