EUROLIN TURBO PLUS  SAE 15W/40

HÖCHSTLEISTUNGS-MEHRBEREICHSMOTORENÖL

Produktbeschreibung und Anwendung

EUROLIN TURBO PLUS 15W40 ist ein Höchstleistungsmotorenöl mit SHPD-Charakter, das dank seiner überragenden Additivtechnologie gleichermaßen den höchsten Anforderungen hochaufgeladener Dieselmotoren und leistungsoptimierter Ottomotoren gerecht wird. Es ist daher hervorragend für den Mixed Fleet - Betrieb geeignet.

EUROLIN TURBO PLUS 15W-40 bietet folgende Vorteile :

- ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen

- erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller durch hohe TBN-Reserve

- verringert wirkungsvoll die Bildung von "Bore Polishing"

- reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen

- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit

- ein Ganzjahresöl für den Mixed Fleed - Betrieb

EUROLIN TURBO PLUS 15W-40 empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbusbetrieb.

Qualifikation

ACEA E7, B4, A3

API CI-4, CF  /  SL

Global DHD-1

VW 501.01 / 505.00

MTU  Type 2

Mack EO-M Plus

Caterpillar ECF-1

Volvo VDS-3

MB-Blatt 228.3 & 229.1

MAN M 3275

Renault RLD

ZF TE-ML 07C

Cummins CES 20071 / 2 / 6 / 7 / 8

Richtwerte

| EUROLIN TURBO PLUS 15W-40 | Einheit |  | Kennwert | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ |  | 882 | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  | mm²/s |  | 105 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s |  | 14,0 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  |  | 136 | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -20°C |  | mPa.s |  | 6650 | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C |  | -42 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  | 222 | DIN IS0 2592 |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g |  | 10,3 | DIN ISO 3771 |