EUROLIN ULTRATEC-FO  SAE 5W/30

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Produktbeschreibung und -eigenschaften

EUROLIN ULTRATEC-FO  SAE 5W-30 ist ein hochlegiertes Ganzjahres-Leichtlauföl für alle Pkw-Motoren, für die Fuel Economy (FE) Öle vorgeschrieben bzw. freigegeben sind. Die niedrige Viskosität der speziellen Grundöle aus der Synthese-Technologie sorgt mit schneller Durchölung und geringen Reibungswiderständen für eine spürbare Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen.

EUROLIN ULTRATEC-FO  SAE 5W-30 ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten Pkw-Motoren auftreten können.

- hohes Reinigungs-und Schmutztragevermögen (Detergent/Dispersant) sorgen für ausgezeichnete Sauberkeit des Motors

- hervorragender Leichtlaufcharakter durch spezielle reibungsvermindernde Zusätze

- wirtschaftliches Ganzjahresöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung

- schont die Umwelt durch reduzierte Emissionen von CO2 und Partikeln

Qualifikation

ACEA  A1, A5 / B1

API SL/ CF

ILSAC GF-2

Freigabe

entspricht der Ford-Spezifikation WSS-M2C 913-A und - B

siehe Brief Ford an Lubrizol vom 02.Jan. 2002

Richtwerte

| EUROLIN ULTRATEC-FO SAE 5W-30 | Einheit |  | Kennwert |  |  | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  | kg/m³ |  | 868 |  |  | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  | mm²/s |  | 56 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s |  | 9,7 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 158 |  |  | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -30°C | mPa.s |  | 5500 |  |  | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C |  | -40 |  |  | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  | 22 |  |  | DIN IS0 2592 |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g |  | 10,5 |  |  | DIN ISO 3771 |